YG026A电子式织物强力机的操作流程

一，打开仪器电源后，仪器开始自动归位，待归位正常后，界面如下：

*************************实时测量**********************

测 量 次 数：00                        拉 力：0000N

定 长 强 力：0000N                     强  力：0000N

定 力 伸 长：000.0%                    伸 长：000.0%

拉 伸 长 度：0000.0mm                  时 间：000.00s

*******************************************************

二，按一下控制面板上的“设定”键，进入如下界面：

*************************测量设定**********************

测 量 次 数：04                         夹 距：0200mm

定 点 伸 长：600%                      速 度：0100mm/min

定 点 拉 力：5000N                      打印：全 部 数 据

********************************************************

三，设定好参数后，再按一下“设定”键退出，然后按一下“初始化”再按一下“去皮”，然后夹好试样，按“启动”，式样断裂后，仪器会自动复位到夹持位置，如此反复，做完试验后，按“统计”键统计数据，然后再按“打印”键打印（打印机电源打开）。

（注意，做试验时，一定要将所设定的次数做满，如上图：必须将试验做满4次，否则按“统计”键时将无反应，当然也就不能打印了）